# Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж»

# УТВЕРЖДАЮ:

# Зам. директора по учебной работе

# Т.С. Занова

# ________________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Материаловедение

по профессии 12974 Контролер качества продукции и технологического процесса

2023 г.

Организация-разработчик рабочей программы: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж».

Разработчик: Бокова И.В., преподаватель.

Рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета ГБПОУ «ЮУГК» Протокол №____от «___»_________20___г.

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ Рабочая ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации РАБОЧЕЙ программы дисциплины | 15 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального обучения подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии 12974 Контролер качества продукции и технологического процесса

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей программы подготовки квалифицированных рабочих: профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов;

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их использования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа;

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 2 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | - |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| - изучение положений нормативных документов | 12 |
| - чтение учебника | 16 |
| - работа над конспектами лекций | - |
| - выполнение графических работ | 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов |  | 22 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа Задачи и содержание дисциплины «Материаловедение» и ее связь с другими дисциплинами Перспективы развития производства и совершенствование методов обработки конструкционных и инструментальных материалов Краткие исторические сведенья о производстве конструкционных и инструментальных материалов в России и на Урале | 2 |  |
| Тема 1.1. Металлургия черных и цветных металлов и сплавов. | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Самостоятельная работа Исходные материалы для получения чугуна. Доменная печь. Коэффициент КИПО. Продукты доменного производства. Сущность процесса передела чугула в сталь. Современные способы получения стили: в кислородных конвертерах; в мартеновких печах. История сталелитейного производства в России Качество сталей, получаемых различными способами. Электрошлаковый переплав и вакуумирование стали. Разливка стали. Электроплавка Техника безопасности и пожарная безопасность в металлургическом производстве Характерные свойства материалов и методы их испытаний | 4 |  |
| Тема 1.2. Формирование структуры литых материалов. Строение и кристаллизация металлов. | Содержание учебного материала | - |  |
|  | 1 |  |  | - |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа Особенности кристаллического строения металлов. Дислокации. Форма кристаллов и строение слитков. Аллотропические превращения в металлах Методы исследования структуры металлов: металлографический, с помощью рентгеновских лучей, ультразвуковых колебаний, магнитная дефектоскопия Кривые охлаждения. Роль российских и уральских ученых в деле развития материаловедения как науку. Аморфное состояние материалов | 4 |  |
| Тема 1.3. Формирование структуры деформируемых металлов. Пластические деформация и механические свойства металлов. | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа Понятие об основных механических свойствах металлов Пластическая деформация металлов Испытания на растяжение, ударную вязкость. Методы определения твердости | 4 |  |
| Тема 1.4. Основные сведения из теории сплавов. | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Понятие о сплаве, компоненте, фазе и системе. Типы сплавов Понятие о диаграммах состояния, их практическое применение и принцип построения. Типы диаграмм Диаграмма состояния Sb-Sb (свинец-сурьма). Основные структурные составляющие железо-углеродистых сплавов, их свойства Построение диаграммы состояния железо-углеродистых сплавов. Первичная и вторичная кристаллизация | 4 |  |
| Тема 1.5. Термическая и химико-термическая обработка металлов. | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Превращения стали при нагреве и охлаждении. Термическая обработка, назначение, область применения и классификация. Отжиг, нормализация Термомеханическая обработка стали. Техника безопасности и пожарная безопасность при термической обработке. Закалка, отпуск, старение и обработка холодом Сущность и назначение химико-термической обработки. Процессы, протекающие при химико-термической обработке: диссоциация, адсорбция и диффузия. Виды ХТО: цементация, азотирование, цианирование и нитроцементация стали, их сущность и назначение. Диффузионная металлизация | 4 |  |
| Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении. |  | 6 |  |
| Тема 2.1. Конструкционные материалы | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. Маркировка сталей по ГОСТ Легированные стали. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей по ГОСТ. Влияние легирующих элементов на свойства сталей Стали конструкционные, инструментальные и с особыми свойствами Чугуны. Классификация и маркировка чугунов по ГОСТ. Влияние примесей на свойства чугуна | 2 |  |
| Тема 2.2. Материалы с особыми технологическими свойствами | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Материалы с высокими литейными свойствами Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием Медные сплавы: общая характеристика и классификация латуни и бронзы | 0,5 |  |
| Тема 2.3. Износостойкие материалы | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Антифрикционные материалы: металлические и неметаллические, комбинированные, минералы | 0,5 |  |
| Тема 2.4. Материалы с высокими упругими свойствами | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Рессорно-пружинные стали Пружинные материалы | 0,5 |  |
| Тема 2.5. Материалы с малой плотностью | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Алюминий и сплавы на основе алюминия Магний и его сплавы. Химсостав, маркировка и область применения | 0,5 |  |
| Тема 2.6. Материалы с высокой удельной прочностью | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Титан и сплавы на его основе. Общая характеристика и классификация титановых сплавов Бериллий и сплавы на его основе | 0,5 |  |
| Тема 2.7. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Сущность и виды процесса коррозии. Способы защиты металла от коррозии Коррозионностойкие материалы Жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы Радиационностойкие материалы | 0,5 |  |
| Тема 2.8. Неметаллические материалы | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Простые и сложные пластмассы, как конструкционные материалы. Их свойства, состав и применение Способы изготовления изделий из пластмассы Каучук, материалы на основе резины Состав и общие свойства стекла Древесина, ее основные свойства | 1 |  |
| Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами |  | 3 |  |
| Тема 3.1. Материалы с магнитными свойствами | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |
|  | Самостоятельная работа Общие сведения ферромагнетиках. Их классификация Магнитомягкие материалы. Низкочастотные магнитомягкие материалы. Высокочастотные магнитомягкие материалы Магнитотвердые материалы: литые, порошковые, деформируемые сплавы | 1 |  |
| Тема 3.2. Материалы с особыми тепловыми свойствами | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения, температурные коэффициентом модуля упрогости | 1 |  |
| Тема 3.3. Материалы с особыми электрическими свойствами | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Материалы высокой электрической проводимости: электрические свойства проводниковых материалов, проводниковые материалы Полупроводниковые материалы: строение и свойства. Методы получения, легирование полупроводников и получение ПН-переходов Диэлектрики. Электроизоляционные лаки, эмали и компаунды | 1 |  |
| Раздел 4. Инструментальные материалы |  | 1 |  |
| Тема 4.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, быстрорежущие стали, твердые сплавы, сверхтвердые материалы для измерительных инструментов | 0,5 |  |
| Тема 4.2. Стали для инструментов обработки металлов давлением | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа. | - |  |
|  | Самостоятельная работа Стали для инструментов холодной и горячей обработки давлением: стали для молотовых штампов, для штампов горизонтальной-ковочных машин и прессов | 0,5 |  |
| Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы |  | 1 |  |
| Тема 5.1. Порошковые материалы | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Общие сведения о производстве деталей из металлических порошков Метод порошковой металлургии Роль порошковой металлургии в современной технике и науке | 0,5 |  |
| Тема 5.2. Композиционные материалы | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Получение и применение в машиностроении композиционных материалов Строение, классификация и свойства композиционных материалы, их достоинства и область применения | 0,5 |  |
| Раздел 6. Обработка металлов резанием |  | 1 |  |
| Тема 6.1. Обработка металлов резанием | Содержание учебного материала | - | - |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Лабораторная работа | - |  |
|  | Самостоятельная работа Общие вопросы об обработке резанием. Процесс и виды обработки металлов резанием Элементы резания и геометрия резца. Понятие о режимах резания. Виды стружки Классификация металлорежущих станков и их харктеристики | 1 |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: | 36 |  |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Материаловедение».

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка).- М.: Изд-во Академия, 2006.-239с.

2. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО- М.: Академия, 2007- 256 с.

3. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение. – Ростов на Дону: изд-во «Феникс», 2007.-207 с

Дополнительные источники:

1. Венецкий С.И. Рассказы о металлах.- М: Металлургия, 1987.

2. ГОСТы на конструкционные материалы: 380-94; 1050-88; 1435-90; 5950-94.

3. Козлов Ю.С. Материаловедение. – М.: Агар, 1999.

4. Кузьмин Б.А. и др. Технология металлов и конструкционные материалы.- М.: Машиностроение, 1984.

5. Лазарева Н.И. Методическая разработка « Специальные способы литья».- Челябиск: НМЦ ЧКПА, 2008.- 27с.

6. Соколова Е.Н. Материаловедение ( металлообработка): рабочая тетрадь. –М.: изд-во Академия, 2008.- 91с.

7. Самохоцкий  А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по металловедению и термической обработке маталлов.- М: Машиностроение, 1981.

8. Электротехнические и конструкционные материалы: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. Под ред. В.А. Филикова. – М.: Высшая школа, 2000.- 280с.

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека машиностроителя. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

www.lib-bkm.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проверки выполнения самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Обучающийся должен уметь: -распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; -определять виды конструкционных материалов; -выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; -проводить исследования и испытания материалов; Рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания Обучающийся должен знать: -закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; -классификацию и способы получения композиционных материалов; -принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве -строение и свойства металлов, методы их исследования; -классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения -методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ | Текущий контроль: оценивание самостоятельных работ Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |